## Slide 1: Alliages et matériaux utilisés en construction aéronautique

## Slide 2: Références
Document Mermoz
Arrêté du Ministre des Transport N˚ 208-96 du 23 ramadan 1416 (13 février 1996) fixant le programme d’instruction et le régime des examens pour l’obtention de la licence de pilote de ligne avion
Notes: L’élaboration de cours est appuyée sur les références…

## Slide 3: Objectif pédagogique
Rendre un élève pilote en formation ATPL théorique capable d’analyser et de déterminer les contraintes mécaniques et les alliages et matériaux utilisés en construction aéronautique
Notes: Ainsi

## Slide 4
Sensibilisation
Accident aérien sur avion CAP 232 survenu le 30 août 2005
Accident aérien sur avion Pilatus PC-6 survenu le 19 octobre 2013

## Slide 5
Plan
Objectif pédagogique
Notions sur les charges et les contraintes
Les matériaux utilisés en aéronautique
Evaluation

## Slide 6: Notions sur les charges et les contraintes

## Slide 7: Notions sur les charges et les contraintes
Le but de la résistances des matériaux est de déterminer la forme, les dimensions et la matière des pièces entrant dans une construction , de telle manière que ces pièces résistent aux efforts qui leur sont appliqués.
Cette notion de résistance implique non seulement que les pièces ne se rompent pas , mai aussi qu’elles n’atteignent pas des déformations prohibitives.

## Slide 8: Notions sur les charges et les contraintes
En construction aéronautique, la résistance des matériaux joue un rôle d’autant plus important qu’il s’agit de :
Construire léger pour des nécessités vitales: il faudra s’efforcer d’obtenir un poids aussi réduit que possible tout en gardant la résistance nécessaire.
L’étude de la RDM a pour but
de connaître la façon dont les matériaux réagissent à certaines sollicitations;
de calculer les formes et les dimensions des pièces pour qu’elle puissent résister avec sécurité aux efforts qui leur sont appliqués.

## Slide 9: Notions sur les charges et les contraintes
Blocage dans une direction
Rotule
Encastrement
Contraintes de fixations

## Slide 10: Traction
Les efforts appliqués tendent à allonger la pièce suivant son axe.
Le rapport de la charge sur la section de la pièce s'appelle la contrainte.
Elle est normale à la section s.
Expliquez le phénomène de la traction –Comment est elle définie ?
Faites un diagramme explicatif de cette contrainte (loi de Hook)-
Allongement relatif (Déformation)
Contrainte
Notions sur les charges et les contraintes

## Slide 11: Traction
Notions sur les charges et les contraintes

## Slide 12: Traction
E : Module de young
Re= Résistance élastique
Rm=Résistance à la traction
A: Allongement à la rupture
Acier E = 20 000 daN/mm2
Alliages de Titane, E = 10 000 daN/mm2
Alliages d’aluminium, E = 7 500 daN/mm2
Alliages de magnésium, E = 4 500 daN/mm2
Notions sur les charges et les contraintes
Notes: En relâchant l’effort on constate que la pièce retrouve sa longueur originale
Si on continu à augmenter les efforts on constate qu’à partir d’une certaine valeur Fe l’élément ne revient plus complètent à sa dimension d’origine une fois l’effort relâché et présente un allongement résiduel.
La contrainte maximale corresond a cet effort Fe est appele re : resistance elestique.
Phase palstique a expliquer
Rupture
E module de young
𝜎=𝐸×𝑖

## Slide 13: Traction
E : Module de young
Re= Résistance élastique
Rm=Résistance à la traction
A: Allongement à la rupture
Notions sur les charges et les contraintes

## Slide 14: Traction
Il existe une contrainte de limite élastique et une contrainte de rupture.
Pour faire travailler un matériau sous des contraintes réelles inférieures aux limites théoriques, on tient compte d'un coefficient de sécurité qui donne la contrainte pratique.
Expliquez le phénomène de la traction –Comment est elle définie ?
Faites un diagramme explicatif de cette contrainte (loi de Hook)-
Notions sur les charges et les contraintes
Exemple de sollicitation en traction :
Timonerie rigide de commande de vol - Biellette.

## Slide 15: Compression
Notions sur les charges et les contraintes
En fonction de la dimension de la pièce:
Une pièce épaisse: dans un premier temps, un rétrécissement de la pièce, pouvant aller jusqu’à la rupture
Une structure dont la longueur est importante par rapport à l’épaisseur: un flambage
Pendant un vol stabilisé l’extrados de l’aile est soumis à la compression donc au flambage.
Notes: A l’instar de ce qui s’est passé en traction, la pièce sollicitée rétrécit proportionnellement aux efforts; conforment à la même équation de la traction
Par contre, en fonction de la dimension de la pièce, une sollicitation en compression entraine :
Soit une pièce épaisse dans un premier temps, un rétrécissement de la pièce, pouvant aller jusqu’à la rupture
Soit par exemple pour une structure dont la longueur est importante par rapport à l’épaisseur, un flambage
On lutte contre le flambage en utilisant des pièces de faible longueur, rayon important et type de liaison bi-encastrée. Pendant un vol stabilisé l’extrados de l’aile est soumis à la compression donc au flambage.

## Slide 16: Compression
Une pièce est dite longue quand sa longueur est supérieure à 5 fois la plus petite dimension de la section droite s.
Panneau de revêtement partie inférieure fuselage Exemple de sollicitation au flambage

## Slide 17: Cisaillement
Les forces appliquées tendent à faire glisser deux sections parallèles d'une pièce.
La contrainte de cisaillement s'exprime :
Il existe une contrainte de limite élastique Te et une contrainte de limite de rupture Tr.
Exemple de sollicitation au cisaillement : rivet assemblant deux tôles.

## Slide 18: Cisaillement
Notions sur les charges et les contraintes
Un effort T appliquée parallèlement à une section T est appelle l’effort tranchant
γ: infiniment petit: définit cette distorsion, s’appelle l’angle de glissement.
τ : la contrainte tangentielle de cisaillement
G : module de glissement ou encore module de Coulomb
Notes: Lorsque la charge agit parallèlement à la section, elle subit un cisaillement :
Dans la section, on va avoir antagonisme entre la pertie droite qui veut suivre l’action de son poids et la parties gauche qui s’y oppose (S) cisaillee.
Un effort T appliquée parallèlement a une section d’une pièce tend à casser la cohésion des molécules par glissement des deux surfaces sollicitées, l’une par rapport à l’autre (exemple ciseaux)
Le cisaillement n’est pas une sollicitation perpendiculaire à la section, comme la traction et la compression, mais parallèle à celle-ci.
Soit une pièce encastrée dans un support ; la contrainte de cisaillement (𝜏) generee par cette force T dans la section (S) est donnees par l’expression :
𝜏=𝑇/𝑆
T est appelle l’effort tranchant

## Slide 19: Cisaillement
Notions sur les charges et les contraintes
La résistance d’un matériau est généralement moins bonne au cisaillement qu’en traction.
Pour les métaux : τR≈3/5 σR.
C’est le cas des contraintes s’exerçant sur les rivets, les clous, les filetages des assemblages vissés.
En outre l’effort tranchant provoque un moment de flexion sur chaque section
Notes: La résistance d’un matériau est généralement moins bonne au cisaillement qu’en traction. Pour les métaux : τR≈3/5 σR.
C’est le cas des contraintes s’exerçant sur les rivets, les clous, les filetages des assemblages vissés.
En outre l’effort tranchant provoque un moment de flexion sur chaque section :
𝑀_𝑓=∫2_0^𝑙▒〖𝑇.𝑑𝑥〗

## Slide 20: Torsion
Les efforts appliqués tendent à faire tourner les sections droites d'une pièce, les unes par rapport aux autres,
les génératrices ont tendance à s'enrouler suivant des hélices.
La torsion est un cisaillement pur : le glissement des 2 sections l'une par rapport à l'autre correspond à une contrainte de cisaillement.
Exemple de sollicitation à la torsion : nervure d'aile.

## Slide 21: Torsion
Angle de torsion unitaire
Moment de torsion
Mt: moment de torsion (N.mm).
G: module d'élasticité transversal (de Coulomb) (MPa)
Angle de torsion unitaire (rad/mm).
I0: moment quadratique
Notions sur les charges et les contraintes
Toutes les parties de la pièce sont entrainées en rotation, a l’exception du centre de chaque section ;
la ligne de tous ces centres est appelée fibre neutre.
contrainte de cisaillement qui est maximale à l’encastrement et décroit pour devenir nulle à l’extrémité.
Ce cisaillement est maximum en surface et va diminuer en se dirigeant vers le centre, ou il est nul
Dans le domaine élastique, le moment de torsion Mt est proportionnel à l'angle unitaire de torsion θ
Notes: Soit une pièce allongée de section ronde ; appliquons une torsion
Toutes les parties de la pièce sont entrainées en rotation, a l’exception du centre de chaque section ; la ligne de tous ces centres est appelée fibre neutre.
Cette sollicitation génère au sein de la pièce une contrainte de cisaillement qui est maximale à l’encastrement et décroit pour devenir nulle à l’extrémité.
Ce cisaillement est maximum en surface et va diminuer en se dirigeant vers le centre, ou il est nul
Dans le domaine élastique, le moment de torsion Mt est proportionnel à l'angle unitaire de torsion θ
𝜃=𝛼/𝐿
𝑀_𝑡=𝐺×𝐼_0×𝜃
Mt: moment de torsion (Nmm).
G: module d'élasticité transversal (de Coulomb) (MPa). :
angle de torsion unitaire (rad/mm).
I0: moment quadratique

## Slide 22: Flexion
On dit qu'une poutre prismatique travaille en flexion quand les efforts qui la sollicitent tendent à modifier sa courbure longitudinale.
La flexion proprement dite agit rarement seule.
Elle est le plus souvent accompagnée de cisaillement provenant de l'effort tranchant.
Le moment fléchissant engendre des contraintes de traction et de compression.
Notions sur les charges et les contraintes

## Slide 23: Flexion
Notions sur les charges et les contraintes
La structure subit donc des contraintes de traction sur la partie supérieure et de compression sur la partie inferieur.

## Slide 24
Pour calculer les contraintes dues à la flexion, d'une poutre encastrée par exemple, il est nécessaire de connaître l'effort tranchant pour calculer et le moment fléchissant pour calculer
Flexion d'une poutre encastrée
Notions sur les charges et les contraintes

## Slide 25: Fatigue
Le phénomène de vieillissement de la structure est du aux efforts alternés que l'on peut classer comme suit :
- charges dont les cycles et les grandeurs sont bien définis, ce sont les forces de pressurisation de la cabine étanche, les forces de portance et de traînée, le poids.
- charges dont les grandeurs seules sont bien définies, c'est la charge de tir pour un avion de combat.
- charges aléatoires, elles ne sont connues que statistiquement, ce sont les efforts dus aux rafales atmosphériques, aux évolutions symétriques et dissymétriques, aux atterrissages.
- charges accidentelles totalement inconnues et imprévues, ce sont, entre autres, les vibrations et le flutter.

## Slide 26: Fatigue
Les essais d'endurance effectués sur éprouvettes montrent que faire travailler une structure en dessous de sa limite élastique ne suffit pas.
Les contraintes devront, si la pièce est soumise à des contraintes alternées, rester inférieures à la contrainte de limite d'endurance.

## Slide 27: Fatigue
Test de fatigue de la structure d'un A380

## Slide 28
Nous venons de voir que les forces qui sont appliquées à la structure ne le sont pas toujours d'une manière permanente et statique.
Il faut considérer la fréquence d'application des charges alternées quand l'avion vole, amenant ce que l'on appelle le phénomène de fatigue. On dit que la structure vieillit.
Fatigue

## Slide 29: Fluage
Le fluage est le comportement plastique d'un matériau soumis à une contrainte mécanique et thermique. Ce problème est nouveau dans le domaine de la conception des cellules.
La structure d'un avion supersonique est soumise à l'échauffement cinétique et aux efforts dus au vol : les conditions du fluage existent.
Lors de la vie de l'avion, les déformations cumulées ne devront pas dépasser un niveau inacceptable pour le bon fonctionnement et la sécurité de la structure.

## Slide 30: QUESTION N°1

## Slide 31
QUESTION N°1

## Slide 32: QUESTION N°2

## Slide 33: QUESTION N°2

## Slide 34: QUESTION N°3

## Slide 35: QUESTION N°3

## Slide 36: QUESTION N°4

## Slide 37: QUESTION N°4

## Slide 38: Les matériaux utilisés en aéronautique
En aéronautique le choix des matériaux est très important et tient compte de plusieurs facteurs:
nécessité de construire solide et léger
importance des contraintes mécaniques, chimiques et thermiques supportées
sécurité : incombustibilité et résilience
considérations économiques : prix de revient, facilité d'usinage

## Slide 39: Les matériaux utilisés en aéronautique
En conséquence, les matériaux choisis devront posséder :
des caractéristiques mécaniques élevées pour une densité aussi faible que possible : rapport "résistance/densité" élevé.
une grande résistance à la fatigue : les alliages d'aluminium au cuivre sont meilleurs que les alliages d'aluminium au zinc.
une bonne tenue à la corrosion : l'aluminium pur est bon, le titane et l'acier inoxydable sont excellents.
une bonne résistance et rigidité à une élévation de température :
les alliages d'aluminium au cuivre sont meilleurs que ceux au zinc et conservent cette qualité jusqu'à 150°C,
certaines matières plastiques la conservent jusqu'à 250°C,
les alliages de titane jusqu'à 400°C,
les aciers inoxydables stabilisés jusqu'à 600°C
le nimonic (alliage au nickel, chrome et cobalt) pour des températures encore supérieures.
une résistance au fluage satisfaisante. Le fluage est la déformation lente provoquée par la combinaison de contraintes thermique

## Slide 40: Les matériaux utilisés en aéronautique
Trois critères de choix des matériaux:
résistance,
légèreté,
prix de revient.
On trouve principalement:
des aciers,
des alliages légers,
des alliages ultralégers
des matériaux composites.

## Slide 41: Alliages Fer- Carbone
Les matériaux utilisés en aéronautique

## Slide 42: Les aciers ordinaires ou non alliés
Composition de l’acier :
Fer ................ base
Carbone........ 0.04 à 1.5%
Silicium ......... 0.1 à 1%
Manganèse... 0.1% à 1% Provient du minerai
Phosphore .... 0.08%
Soufre ........... 0.08%
Les matériaux utilisés en aéronautique
Pour une faible variation de carbone, on obtient une influence considérable sur les propriétés mécaniques de l’acier notamment la dureté.

## Slide 43
Les aciers ordinaires ou non alliés:
Désignation normalisée de l’acier
Les matériaux utilisés en aéronautique
Exemple : E 360
E : pour Acier de construction mécanique
360 : représente la valeur minimale de résistance en traction à la limite élastique exprimée en N/mm² ou Mpa
Le terme aciers d’usage général rassemble une famille d’aciers destinés aux bâtiments et travaux publics.
Exemple: XC38
XC, C: pour les aciers non alliés spéciaux
Leur composition est plus précise et plus pure et correspond à des usages définis à l’avance:
les forets, ressorts, arbres de transmission, matrices (moule)
Notes: Désignation normalisée de l’acier :

## Slide 44: Les aciers faiblement alliés
Ce sont des aciers auxquels on ajoute, au cours de leur élaboration, un ou plusieurs métaux afin de modifier les caractéristiques mécaniques.
Aucun des éléments d’alliage ne dépassant pas 5%.
Le choix et la teneur sont fonction des caractéristiques à obtenir.
Ils sont utilisés pour des applications nécessitant une haute résistance.
Eléments d’addition :
Nickel (Ni) : Augmente la résistance à la traction, la limite élastique, la résistance à la chaleur
Chrome (Cr) : Confère à l’acier une grande résistance à la corrosion et une excellente tenue en température.
Tungstène (W) : Donne aux aciers une forte résistance à l’usure. C’est un métal rare et cher.
Les matériaux utilisés en aéronautique

## Slide 45: Les aciers faiblement alliés: Désignation normalisée
Exemple : 30 Cr Al Mo 6.12
30 : nombre représentant la teneur en carbone en centième de pour cent : 0.30% de carbone
Cr Al Mo : Série de lettre indiquant les éléments d’alliage dans l’ordre des teneurs décroissantes
6 et 12 : teneur de l’élément principal d’alliage
multiplié par 4 pour les métaux suivants: Cr Chrome, Co Cobalt, Mn Manganèse Ni Nickel, Si Silicium
(6 : 1.5% de chrome et 12 :1.2% d’aluminium)
Tous les autres éléments (Aluminium, Titane, Tungstène) ont leurs % multipliés par 10.
Les matériaux utilisés en aéronautique

## Slide 46: Les aciers fortement alliés
Aciers dans lequel un élément d’alliage est au moins égal à 5%
L’incorporation aux aciers classiques de certains éléments d’alliage en proportions élevées les rend insensibles à la corrosion, .
Les matériaux utilisés en aéronautique
Exemple : X 30 Cr 13
(acier fortement allié :0,30% de carbone et 13% de chrome).
Les aciers inoxydables sont utilisés pour les ailettes de compresseurs avec notamment des additions de tungstène et de nickel.
Ils sont aussi utilisés dans les zones de structure demandant une haute résistance et une bonne tenue à la corrosion

## Slide 47: Les aciers fortement alliés: Désignation normalisée
Exemple : Z 10 CNT 18-8
Z aciers fortement alliés
10 teneur en carbone en centième de pour-cent : 0.10%
Cr Ni Ti éléments d'alliage dans l'ordre des teneurs décroissante
teneur moyenne de l'élément principale : 18%
teneur moyenne de l'élément secondaire : 8%
Les matériaux utilisés en aéronautique

## Slide 48: Alliages légers
Les matériaux utilisés en aéronautique
LES ALLIAGES LEGERS NON TREMPANTS
LES ALLIAGES LEGERS TREMPANTS
LES TRAITEMENTS THERMIQUES
LES NOUVEAUX ALLIAGES LEGERS

## Slide 49: Alliages légers
Légers : densité est comprise entre 2 et 3. Le métal de base est l’aluminium (σ = 2,7).
L’aluminium n’est pas utilisé à l’état pur, dans la construction aéronautique à cause de ses caractéristiques mécaniques trop faibles.
On l’utilise sous forme de placage pour la protection contre la corrosion, de certaines tôles d’alliages légers.
Au contact de l’air, l’aluminium pur s’auto-protège par oxydation en créant un film d’alumine qui
Les matériaux utilisés en aéronautique
Ultra légers : densité est comprise entre 1 et 2. Le métal de base est le magnésium (σ=1,7).
Semi-légers : densité est supérieure à 3. Le métal de base est le titane (σ = 4,51).
limite les risques de corrosion.

## Slide 50: Alliages légers: Désignation alphanumérique
La première lettre désigne le métal de base.
Les autres lettres désignent les métaux d’alliage
Ils sont classées par ordre de teneurs décroissantes.
Ces lettres sont souvent suivies d’un chiffre représentatif de la teneur en pour cent.
AG5M
A = Aluminium (base)
G = Magnésium (métal d’alliage)
5= 5 % de Magnésium
M = Manganèse (métal d’alliage en faible quantité)
A = Aluminium G = Magnésium
M = Manganèse N = Nickel
S= Silicium T=Titane
U= Cuivre Z=Zinc
Les matériaux utilisés en aéronautique

## Slide 51: Alliages légers: Désignation Numérique
Un nombre de 4 chiffres,
Le premier indique le métal d’alliage principal.
Exemple : AG5M => 5056 série 5000.
Les matériaux utilisés en aéronautique

## Slide 52: Les Alliages légers non trempant
Egalement nommés
alliages sans traitement thermique
alliages sans durcissement structural.
Ce sont des alliages sur lesquels les traitements thermiques n’améliorent pas les caractéristiques mécaniques.
Les matériaux utilisés en aéronautique
Alliages aluminium – magnésium
Alliages aluminium - silicium

## Slide 53
Les Alliages légers non trempant
Alliages aluminium - magnésium
Caractéristiques
facilités de chaudronnage (malléables) ;
se soudent bien;
excellente tenue à la corrosion chimique.
Application
tuyauteries, raccords hydrauliques eau et carburants B.P. et M.P.
tuyauteries conditionnement d’air ;
tôles et carénages emboutis.
Dosage de G entre 3 et 5 %.
Exemples : de Duralinox ou Alumag
AG3 (5052) série 5000
AG5M (5056)
Les matériaux utilisés en aéronautique

## Slide 54: Les Alliages légers non trempant Alliages aluminium - silicium
Caractéristiques
bonne coulabilité (fonderie) ;
bonne résistance à la corrosion ;
faible coefficient de dilatation (jeux) ;
bonnes caractéristiques de frottement (usure).
Application
carters GMP et GTR ;
pistons.
Dosage de S entre 7 et 22 % suivant les caractéristiques recherchées. Exemples: Alpax
série 4000:
AS13, AS22.
Les matériaux utilisés en aéronautique

## Slide 55: Les Alliages Légers Trempant
Egalement nommés à traitement thermique, ou encore, à durcissement structural.
Ce sont les alliages sur lesquels les traitements thermiques, notamment la trempe, leur confère les caractéristiques mécaniques maximales.
Alliages Aluminium – Cuivre
Alliages Aluminium – Zinc
Alliages Aluminium - Lithium
Les matériaux utilisés en aéronautique

## Slide 56: Les Alliages Légers Trempant Alliages Aluminium - Cuivre
Dosage de U entre 2 et 6 %.
Exemples : Duralumin, Dural, Dural FR
série 2000
AU4G (2017) AU4G1 (2024)
Ce sont des alliages fortement utilisés dans l’aéronautique.
AU4G (2017)
Bonnes caractéristiques mécaniques
Mais sensibilité à la corrosion,
Les tôles fabriquées avec cet alliage seront protégées par un placage d’aluminium pur
(Alclad ou Vedal utilisé pour la fabrication de rivets, tôles, etc...)
Les matériaux utilisés en aéronautique

## Slide 57: Les Alliages Légers Trempant: Alliages Aluminium – Cuivre (suite)
AU4G1 (2024)
Caractéristiques mécaniques supérieures au 2017,
Il est aussi très sensible aux phénomènes de fluage (augmentation de la température sous contraintes et dans le temps).
Il présente une bonne résistance à la traction.
Il utilisé pour la fabrication : de tôles, de revêtements intégraux intrados voilure, longerons (semelles), etc...
Les matériaux utilisés en aéronautique

## Slide 58: Les Alliages Légers Trempant Alliages Aluminium - Cuivre
AU2GN (2618)
Caractéristiques mécaniques (à froid) presque identiques au 2024
Meilleure sous contraintes thermiques: Jusqu’à 220°C,
Tenue à la corrosion est bonne.
Il est utilisé dans la construction des pièces soumises aux contraintes mécaniques et thermiques:
ailettes et roues de compresseurs
revêtements structures longerons, nervures), etc...
Les matériaux utilisés en aéronautique

## Slide 59
Dosage de Z entre 5 et 8 %. (Exemples : AZ5GU (7075) AZ8GU (7049) Plus connus sous le nom de Zicral.
Caractéristiques
Ils possèdent les meilleures caractéristiques mécaniques de tous les alliages légers et présentent une très bonne résistance à la compression
par contre, ils résistent mal à la corrosion intergranulaire sous fortes contraintes.
Applications
longerons, fûts et contrefiches de trains d’atterrissage ;
revêtements, extrados voilure et inférieur fuselage.
Les Alliages Légers Trempant
Alliages Aluminium - Zinc
Les matériaux utilisés en aéronautique

## Slide 60
Dosage de Li 2 à 3 % maximum. Ils sont connus sous les noms :
Alithalite A : remplace le Dural (2024) ;
Alithalite B : remplace le Zicral (7075)
Caractéristiques :
La faible densité du lithium (σ=0,53)
Permet d’obtenir des alliages de densité réduite (environ -10 %)
Des caractéristiques mécaniques améliorées notamment pour le module E (environ +10 %).
Le coût 5 à 10 fois supérieurs aux alliages classiques (difficultés d’élaboration + prix du lithium)
Les Alliages Légers Trempant
Alliages Aluminium - Lithium
Les matériaux utilisés en aéronautique

## Slide 61: Les Traitements Thermiques
But :
modifier et d’améliorer les caractéristiques mécaniques
Ce sont des opérations délicates et précises: choix des températures ainsi que des vitesses de variation (chauffage - refroidissement).
Les matériaux utilisés en aéronautique
Suivant les métaux ou alliages, les résultats obtenus pourront être complètement différents, voire opposés.
Nous n’étudierons que ceux appliqués sur les alliages légers.
Les traitements thermiques courants sont : la trempe, le revenu et le recuit.

## Slide 62
Ne s’applique que sur les alliages trempant
confère des caractéristiques mécaniques maximum.
L’opération consiste à chauffer l’alliage jusqu’à sa température idéale, (exemple : 495 ± 5°C pour un 2024) et ensuite, de refroidir très rapidement à l’eau, à l’air ou au brouillard.
Les matériaux utilisés en aéronautique
Les Traitements Thermiques: La trempe
Le matériau est alors mou et malléable, durant une période assez courte.
Cette situation pourra être mise à profit pour la mise en forme de certains panneaux ou la pose de rivets.

## Slide 63
Les processus de durcissement (Chauffe + Trempe) sont utilisés pour obtenir les propriétés mécaniques spécifiques d’un composant, requises pour son utilisation.
Un revenu est un traitement thermique à basse température (150 à 650 ºC) destiné à éliminer les contraintes et la fragilisation provoquées par la trempe et obtenir les propriétés mécaniques requises.
Les matériaux utilisés en aéronautique
Les Traitements Thermiques: Le revenu

## Slide 64
Il peut s’appliquer à tous les alliages d’aluminium et permet :
d’obtenir une malléabilité maximum ;
d’annuler les effets de la trempe ;
de supprimer les effets de l’écrouissage.
L’opération consiste à chauffer, maintenir la chaleur et, refroidir suivant des nonnes très strictes adaptées au matériau et aux résultats que l’on veut obtenir.
Les matériaux utilisés en aéronautique
Les Traitements Thermiques: Le recuit

## Slide 65: QUESTION N°1

## Slide 66: QUESTION N°1

## Slide 67: QUESTION N°2

## Slide 68: QUESTION N°2

## Slide 69: QUESTION N°3

## Slide 70: QUESTION N°3

## Slide 71: QUESTION N°4

## Slide 72: QUESTION N°4

## Slide 73: QUESTION N°5

## Slide 74: QUESTION N°5

## Slide 75
Matériaux composites: Présentation
L’idée au départ est venue d’associer dans une même masse des matériaux de nature différente pour bénéficier des performances individuelles
Créer un matériau hétérogène dont les performances globales sont encore accrues.
Ses grandes performances, sa masse spécifique faible et de part son procédé de fabrication ont rendu ce produit très attractif dans la construction aéronautique.
Son utilisation très discrète, au départ dans des structures secondaires, s’est très vite développée dans la fabrication de structures travaillantes (gouvernes, spoilers, volets, capots, etc...).
Définition: Assemblage intime de deux ou plusieurs éléments non miscibles, de forme et structures différentes, dont les qualités se complètent pour donner un matériau hétérogène dont les performances globales sont considérablement améliorées.

## Slide 76
PRESENTATION
LES FIBRES OU ARMATURE
LES MATRICES OU LIANT
PRINCIPE D'ELABORATION D’UNE PIECE
CARACTERISTIQUES DES COMPOSITES
LA STRUCTURE SANDWICH
LA STRUCTURE MONOLITHIQUE
LES COMPOSITES HYBRIDES
PROTECTION DES MATERIAUX COMPOSITES
EXEMPLES D'APPLICATIONS SUR AERONEFS
Matériaux composites

## Slide 77: Caractéristiques des composites
L’utilisation des matériaux composites permet par leurs procédés de fabrication de diminuer le nombre de pièces,
on conçoit des pièces monoblocs composées de plusieurs sous- ensembles.
Les assemblages sont réalisés par collages
l’orientation judicieuse des fibres confère une répartition homogènes des efforts ;
ceci permet d’obtenir des revêtements avec raidisseurs incorporés diminuant de fait nombreux éléments de fixation (rivets, vis, etc...).

## Slide 78
Bonne résistance spécifique (caractéristiques mécaniques / densité) ;
Module spécifique élevé (module d’Young / densité) ;
Bonne tenue à la fatigue ;
Fail-safe de part sa conception (risques de propagation de criques minimes) ;
Bonne tenue à la corrosion ;
Dilatation thermique faible (notamment pour le kevlar et le carbone) ;
Fabrication aisée des pièces (Minimiser les coûts).
Matériaux composites: Qualités

## Slide 79: Matériaux composites: Constitution
Deux parties principales constituent le matériau :
les fibres, armature ou renfort ;
la matrice ou liant.
Lorsque l’on nomme un composite, on cite:
en premier le matériau armature ou fibres;
en second le matériau liant ou matrice.
Exemple : carbone / époxy.
Exemple d’application domestique simple: les pneumatiques (armature fer ou toile, liant caoutchouc).

## Slide 80: Matériaux composites: Les Fibres ou armature
  Rôle
donner au matériau les caractéristiques mécaniques maximum, par utilisation de fibres longues et continues ayant de bonnes performances ;
reprendre la majeure partie des efforts par orientation précise des fibres, pour supporter les charges et contraintes maximum appliquées à la pièce.
    Principales qualités requises
caractéristiques mécaniques élevées ;
légèreté;
compatibilité avec le liant (résines) ;
résistance thermique bonne;
adaptabilité aux procédés de mise en œuvre.

## Slide 81
Les fibres sont d’origine :
  Métallique;
  Minérale;
  Synthétique;
  métalloïdique.
Matériaux composites: Différents types des fibres et des armature:
En construction aéronautique on utilise surtout :
  la fibre de verre (GFRP),
  la fibre d’aramide (AFRP)
  la fibre de carbone (CFRP).
Notes:     Différents types

## Slide 82
Elaborées à partir de :
Aciers ;
alliages d’aluminium ;
titane ;
molybdène, tungstène, béryllium...
Avantages
Propriétés mécaniques intéressantes ;
bonne tenue mécanique à chaud ;
excellente conductibilité.
Inconvénients
Densité importante ;
risques de couples galvaniques avec les matrices métalliques (corrosion).
Matériaux composites: Fibres métalliques

## Slide 83
La plus connue est la fibre de verre, c’est l’ancêtre des fibres structurales (1950).
Avantages
Rapport performances mécaniques / prix, très intéressant ;
disponible sous toutes les formes (fils, tresses, mâts) ;
faible dilatation et conductibilité thermique ;
bonne résistance à l’humidité et à la corrosion ;
résistance assez bonne avec la température (performances mécaniques conservées à 50 % sous 360°C).
Inconvénients
Performances mécaniques spécifiques moyennes, comparées à d’autres fibres (E≈8 000);
faible rigidité en flexion.
Matériaux composites: Fibres minérales

## Slide 84
Applications aéronautiques
Utilisées pour la construction de pièces ou éléments faiblement sollicités :
planchers, plafonds cabines et soutes ;
portes et cloisons Galleys ;
capots légers GTR, carénages, portes de visites, etc....
Matériaux composites: Fibres minérales (suite)
Leur tendance au vieillissement et leur faible tenue en fatigue en limite l’emploi pour des pièces très sollicitées où, on leur préfère d’autres fibres (kevlar ou carbone)

## Slide 85
A l’origine de polyamides aromatique dont la plus connue est le kevlar. Exemples :
kevlar 29 - bas module E = 6700
kevlar 49 - haut module E = 13200 (application aéronautique)
Avantages
Excellente résistance spécifique à la rupture en traction (Rr = 300, E=13 000) ;
faible densité (σ= 1,45) ;
dilatation thermique nulle voire négative (sens longitudinal des fibres) ;
bonne résistance à la fatigue, aux chocs et aux agents chimiques (sauf les acides et bases forts) ;
bonne absorption des vibrations ;
auto-extinguible (ne dégage pas de fumée).
Matériaux composites: Fibres synthétiques ou aramides
Notes:     Fibres synthétiques ou aramides

## Slide 86
Inconvénients
Mauvaise résistance à la compression;
absorbe l’humidité (dégrade les caractéristiques);
faible adhérence avec les résines ;
résistance à la coupure élevée (usinabilité délicate);
sensibilité aux UV (dégrade les performances);
température maximum d’utilisation 170°C;
ne fond pas, se décompose vers 480°C.
Applications aéronautiques
Tubes ou réservoirs soumis à fortes pressions;
capots GTR et carénages mâts supports (pode);
panneaux fixes dérive, bords d’attaque, de fuite d’aile, etc;
matériaux ablatifs.
Matériaux composites: Fibres synthétiques ou aramides (suite)
Notes:     Fibres synthétiques ou aramides

## Slide 87
Essentiellement fibres de
Carbone
Bore
Carbure de silicium.
Matériaux composites: Fibres métalloïdiques
Notes:     Fibres métalloïdiques

## Slide 88
Avantages
excellentes propriétés mécaniques, résistance à la rupture très importante tant en traction qu’en compression, ainsi qu’une très grande rigidité.
Exemples :
  type HR Rr – 250 E = 23 000
  type HM Rr = 200 E = 42 000
  type UHM Rr = 120 E = 60 000
très bonne tenue à la température (si atmosphère non oxydante) ;
bonne conductibilité thermique et électrique ;
dilatation thermique nulle voire négative dans le sens longitudinal des fibres ;
faible densité (G = 1,9) ;
bonne usinabilité des matériaux renforcés par ces fibres ;
peu sensible aux rayures.
Matériaux composites: Fibres métalloïdiques-Fibres de carbone
Notes:     Fibres métalloïdiques

## Slide 89
Inconvénients
tenue médiocre aux chocs ;
mauvaise tenue chimique :
  avec l’oxygene si T° > 400°C,
  avec les acides oxydants si T° augmente
  avec les métaux (couples galvaniques :corrosion) ;
prix élevé ;
tenue médiocre à l’abrasion.
Matériaux composites: Fibres métalloïdiques-Fibres de carbone
Notes:     Fibres métalloïdiques

## Slide 90
Applications aéronautiques
surfaces mobiles de voilure : ailerons, spoilers, volets direction ;
surfaces fixes : dérive, panneaux multiples... ;
capots GTR et trappes de trains d'atterrissage... ;
de tous les avions actuels A320, 330, 340, Falcon, F757,767,777,etc...
Matériaux composites: Fibres métalloïdiques-Fibres de carbone
Références | Objectif pédagogique | Notions sur les contraintes | Matériaux utilisés en aéronautique | Application pratique | Evaluation
Notes:     Fibres métalloïdiques

## Slide 91
Avantages
caractéristiques mécaniques exceptionnelles, résistance à la rupture en traction et compression, Rr - 350 ;
très grande rigidité (E = 42000) ;
bon comportement thermique ;
bonne adhérence avec les matrices ;
bonne tenue à la fatigue et au vieillissement.
Matériaux composites: Fibres métalloïdiques
Fibres de bore, de carbure de Si
Références | Objectif pédagogique | Notions sur les contraintes | Matériaux utilisés en aéronautique | Application pratique | Evaluation

## Slide 92
Inconvénients
mauvaise tenue aux impacts ;
usinage difficile ;
densité assez importante (σ= 2,7) ;
prix très élevé.
Matériaux composites: Fibres métalloïdiques
Fibres de bore, de carbure de Si
Références | Objectif pédagogique | Notions sur les contraintes | Matériaux utilisés en aéronautique | Application pratique | Evaluation

## Slide 93
Applications aéronautiques
disques de compresseurs GTR, carters et volets de tuyère ;
Becs stabilisateur F14 de bord d’attaque du Lockhead C5A Galaxy.
Matériaux composites: Fibres métalloïdiques
Fibres de bore, de carbure de Si
Références | Objectif pédagogique | Notions sur les contraintes | Matériaux utilisés en aéronautique | Application pratique | Evaluation
Notes: Avantages
caractéristiques mécaniques exceptionnelles, résistance à la rupture en traction et compression, Rr - 350 ;
très grande rigidité (E = 42000) ;
bon comportement thermique ;
bonne adhérence avec les matrices ;
bonne tenue à la fatigue et au vieillissement.
Inconvénients
mauvaise tenue aux impacts ;
usinage difficile ;
densité assez importante (σ= 2,7) ;
prix très élevé.
Applications aéronautiques
disques de compresseurs GTR, carters et volets de tuyère ;
stabilisateur F14 (gain de poids en remplacement du titane) ;
becs de bord d’attaque du Lockeed CSA Galaxy.

## Slide 94: Matériaux composites: Différentes formes et orientation des fibres
Fil simple : les filaments ou brins sont assemblés par torsion ;
Tissu :les fils sont entrecroisés sur un métier à tisser ;
Nappe unidirectionnelle ou bidirectionnelle: les fils sont maintenus les uns contre les autres par la résine.
Références | Objectif pédagogique | Notions sur les contraintes | Matériaux utilisés en aéronautique | Application pratique | Evaluation

## Slide 95: Matériaux composites: Les Matrices ou liant
    Rôle
Réaliser la liaison entre les fibres et les maintenir en position pour donner la forme à la pièce;
séparer et protéger les fibres afin que la rupture de l’une n’entraîne pas celle des autres;
répartir et transmettre les contraintes.
Références | Objectif pédagogique | Notions sur les contraintes | Matériaux utilisés en aéronautique | Application pratique | Evaluation

## Slide 96: Matériaux composites: Les Matrices ou liant
On distingue trois types :
métalliques ;
organiques ou résines ;
pyro-carbone.
Principales qualités requises
une grande adhérence aux fibres ;
bonne limite élastique (pour que les fibres supportent le maximum des efforts retransmis;
bonne résistance aux chocs (résilience). Exemple : résine époxy (usage extérieur) ;
bonne résistance au feu (cabine : pas de dégagement de fumée toxique, auto- extinguibilité.).;
bonne tenue en température ;
bonne tenue au vieillissement.
Références | Objectif pédagogique | Notions sur les contraintes | Matériaux utilisés en aéronautique | Application pratique | Evaluation

## Slide 97: Matériaux composites: Les Matrices métalliques
Ces matrices permettent d’étendre le domaine d’utilisation lorsque la température dépasse les 350°C jusqu’à 600°C.
On utilise les alliages légers (AG5 - AS5) et le titane avec des fibres de bore ou de carbure de silicium.
Références | Objectif pédagogique | Notions sur les contraintes | Matériaux utilisés en aéronautique | Application pratique | Evaluation

## Slide 98: Matériaux composites: Matrices organiques ou résines
Très utilisées dans la construction aéronautique avec des fibres de bore, de carbone, de kevlar et de verre.
Ils possèdent :
  une grande adhérence avec les fibres ;
  de bonnes propriétés mécaniques ;
  une bonne résistance à la corrosion et à l’abrasion ;
  un domaine d’utilisation en température moyen entre 60°C et 150°C.
Références | Objectif pédagogique | Notions sur les contraintes | Matériaux utilisés en aéronautique | Application pratique | Evaluation

## Slide 99: Matériaux composites: Matrices organiques ou résines
      Résines phénoliques
Utilisées pour la conception de matériaux ablatifs (aménagements cabine). Elles possèdent : une très bonne résistance au feu ;
      Matrices pyro-carbone
Les matrices carbone associées à des fibres carbones constituent les composites carbone / carbone utilisés dans la fabrication de disques de freins, tuyères de propulseurs fusée (Ariane) ou missiles.
      Résines thermostables
Utilisées pour la conception de : matériaux, isolants haute température ;
matériaux ablatifs ; plaquettes de frein, etc...
Références | Objectif pédagogique | Notions sur les contraintes | Matériaux utilisés en aéronautique | Application pratique | Evaluation

## Slide 100: Matériaux composites: Principe D’élaboration D’une Pièce
Moulage au contact:
Ce procédé consiste à disposer dans un moule des renforts imprégnés manuellement d’une matrice thermodurcissable.
Cette méthode permet de réaliser des pièces prototypes ou de simulation avec une cadence très faible
Moulage par projection simultanée
C’est une technologie qui permet de faire la projection simultanée de fibres coupés et de résines catalysée sur un moule
Références | Objectif pédagogique | Notions sur les contraintes | Matériaux utilisés en aéronautique | Application pratique | Evaluation

## Slide 101: Matériaux composites: La Structure sandwich
Le principe consiste à assembler des panneaux de revêtement métalliques ou composite fibreux sur un matériau de remplissage (âme nid d’abeille) par collage ou soudage.
On obtient un matériau de faible densité, ayant une bonne rigidité par suppression du flambage.
Références | Objectif pédagogique | Notions sur les contraintes | Matériaux utilisés en aéronautique | Application pratique | Evaluation

## Slide 102: Matériaux composites: La Structure sandwich
Le plus utilisé est le nid d’abeille :
non métallique : carton ou tissu de verre imprégné de résine;
métallique : réalisé avec des bandes très fines collées ou soudées ; alliages légers, alliages de titane,
Références | Objectif pédagogique | Notions sur les contraintes | Matériaux utilisés en aéronautique | Application pratique | Evaluation

## Slide 103: Matériaux composites: La Structure sandwich
Avantages
bonne rigidité qui peut être ajustée en jouant sur l’épaisseur
bonne résistance à la compression ;
supporte des charges élevées (bord d’attaque, planchers, etc...) ;
amortisseur de vibrations ;
isolant thermique et acoustique
    Inconvénients
sensibilité à l’impact ;
difficultés de réparation ;
si épaisseur revêtement importante risques de décollement.
Références | Objectif pédagogique | Notions sur les contraintes | Matériaux utilisés en aéronautique | Application pratique | Evaluation

## Slide 104
Matériaux composites: La Structure sandwich (Applications diverses)
Commandes de vol primaires et secondaires,
Empennages,
Planchers,
Carénages,
Radômes…
Références | Objectif pédagogique | Notions sur les contraintes | Matériaux utilisés en aéronautique | Application pratique | Evaluation

## Slide 105: Matériaux composites: La Structure monolithique
Dans cet assemblage, on n’utilise pas le nid d’abeille.
La plupart des constituants de ces structures sont généralement réalisés avec des fibres carbone-résine.
Il existe deux types:
  Caisson multi-nervures
  Revêtement auto-raidi
Références | Objectif pédagogique | Notions sur les contraintes | Matériaux utilisés en aéronautique | Application pratique | Evaluation

## Slide 106
    Matériaux composites: La Structure monolithique
    Caisson multi-nervures
Le caisson est formé par deux plaques de revêtement sur lesquelles on fixe les nervures et le longeron.
Exemple : aérofrein AIRBUS 310.
Références | Objectif pédagogique | Notions sur les contraintes | Matériaux utilisés en aéronautique | Application pratique | Evaluation

## Slide 107: Matériaux composites: La Structure monolithique Revêtement auto-raidi
Le caisson est formé par deux plaques de revêtement auto-raidies, les longerons avant et arrière et les nervures.
Cet assemblage très résistant permet d’absorber d’importantes contraintes.
Exemples : dérives, volets hypersustentateurs - A320

## Slide 108: Matériaux composites: La Structure monolithique
Avantages
très bonne rigidité ;
ensembles légers ;
faible coût de fabrication ;
réparation aisée (comparable à celle utilisée dans la construction traditionnelle alliages légers).
Inconvénients
sensibilité aux chocs (fragilité) ;
nécessité de faible distance entre les nervures si pièces soumises à fortes contraintes.
Applications
Spoilers, PHR, dérives, volets hypersustentateurs, etc...

## Slide 111: QUESTION N°8

## Slide 112: QU ESTION N°9

## Slide 113: QUESTION N°9

## Slide 114: QUESTION N°10

## Slide 115: QUESTION N°10

## Slide 116: QUESTION N°11

## Slide 117: QUESTION N°11

## Slide 118: QUESTION N°12

## Slide 119: QUESTION N°12

## Slide 120: QUESTION N°13

## Slide 121: QUESTION N°13

## Slide 122: QUESTION N°14

## Slide 123: QUESTION N°14

## Slide 124: QUESTION N°15

## Slide 125: QUESTION N°15

## Slide 126: QUESTION N°16

## Slide 127: QUESTION N°16

## Slide 128: QUESTION N°17

## Slide 129: QUESTION N°17

## Slide 130: QUESTION N°8